| 等静压石墨材料（颗粒度15-22μm） |  |
| --- | --- |
| 项目 | 要求 |
| 电阻率 μΩ·m | 10-13 |
| 体积密度 g/cm³ | ≥1.85 |
| 抗折强度 MPa | ≥40 |
| 抗压强度 Mpa | ≥82 |
| 热膨胀系数 ×10^-6/℃ | ≥4.5 |

生产厂家：方大成都炭素有限责任公司