甘肃巨化新材料有限公司

20kt/a四氟丙烯项目

衬LLDPE设备选型、制造技术要求

- 总则

项目概述

项目业主

甘肃巨化新材料有限公司

项目名称

### 甘肃巨化新材料有限公司20kt/a四氟丙烯项目

建设地点

甘肃省玉门市经济开发区老市区化工园区

气象条件

| 序号 | 项目 | 数据 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | 2300 | m |  |
| 2 | 气温 |  | ℃ |  |
| 2.1 | 年平均温度 | 5.0 | ℃ |  |
| 2.2 | 年极端最高温度（累年20年）（7月） | 38 | ℃ |  |
| 2.3 | 年极端最低温度（1月） | -35 | ℃ |  |
| 2.4 | 最冷月平均温度 | -9.1 | ℃ |  |
| 2.5 | 最冷月平均最低温度 | -11.3 | ℃ |  |
| 2.6 | 最冷月平均最低温度最低值 | -13.1 | ℃ |  |
| 2.7 | 最低日平均温度 | -22.9 | ℃ |  |
| 2.8 | 最热月平均最高温度 | 23.9 | ℃ |  |
| 2.9 | 最热月平均温度 | 18.1 | ℃ |  |
| 2.10 | 最热月平均最高温度最高值 | 25.9 | ℃ |  |
| 2.11 | 干球温度 | 30.5 | ℃ |  |
| 2.12 | 湿球温度 | 19.5 | ℃ |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
| 3.1 | 全年平均 | 35 | % |  |
| 3.2 | 最大相对湿度 | 58 | % |  |
| 3.3 | 最热月平均相对湿度 | 40 | % |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
| 4.1 | 年平均气压 | 770.2 | hpa |  |
| 4.2 | 历年最高月平均气压 | 776.6 | hpa |  |
| 4.3 | 历年最低月平均气压 | 766.8 | hpa |  |
| 4.4 | 历年最热月平均 | 767.9 | hpa |  |
| 5 | 降水和降雪 |  |  |  |
| 5.1 | 10分钟内最大降雨量 | 无记录 | mm |  |
| 5.2 | 小时最大降雨量 | 17.6 | mm |  |
| 5.3 | 年平均降水量 | 162.3 | mm |  |
| 5.4 | 一日最大降水量 | 45.3 | mm |  |
| 5.5 | 年降雨天数 | 56.4 | 天 |  |
| 5.6 | 最大积雪深度 | 30 | cm |  |
| 5.7 | 基本雪压 | 3.7 | g/cm2 |  |
| 6 | 蒸发量 |  |  |  |
| 6.1 | 年平均蒸发量 | 2683.5 | mm |  |
| 7 | 冰冻 |  |  |  |
| 7.1 | 场地最大冻土深度 | 2.31 | m |  |
| 8 | 风向、风速、主导风向和频率（%） |  |  |  |
| 8.1 | 全年主导风向（频率） | SW 15 |  |  |
| 8.2 | 全年平均风速 | 3.8 | m/s |  |
| 8.3 | 最大风速 | 25 | m/s |  |
| 8.4 | 冬季室外平均风速 | 2.8 | m/s |  |
| 8.5 | 基本风压（离地面10m高处）： | 550 | N/m2 |  |
| 9 | 雷电及土壤电阻率 |  |  |  |
| 9.1 | 平均雷暴日数 | 11.1 | 天 |  |
| 9.2 | 最热月份0.8m以下土壤电阻率 | 可参考详勘报告 |  |  |
| 10 | 地震烈度 | 级 | 8（0.2g） |  |
| 11 | 建筑场地土类别 | II类 |  |  |
| 12 | 地面粗糙度类别 | A |  |  |
| 13 | 远近震影响（分组）： | 第三组 |  |  |

总体要求

（1）本规定包含对衬PE设备的最低限度的技术要求。本规定连同订货合同书/技术规格书以及相关图纸等一起构成对衬PE设备在购买、设计、制造、检验、试验、安装等方面的基本要求。本文件在买方与卖方确认签字后即成为订货合同技术附件，本附件作为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力。

（2）卖方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对衬PE设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。卖方应根据其经验进行合理的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的设备和材料。

- 标准规范

卖方对衬PE的设计、制造、检验、运输、安装、调试和验收等应符合国际、国内相关标准和规范以及有关的法规要求；

TSG 21-2016					《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB/T150. 1～150.4-2024      《压力容器》

NB/T 47003.1-2022           《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》

NB/T47041-2014				《塔式容器》

NB/T47042-2014				《卧式容器》

HG/T 20678-2023            《化工设备衬里钢壳设计标准》

HG/T4088-2009             《氟塑料衬里设备通用技术条件》

GB/T26501-2011            《氟塑料衬里压力容器通用技术条件》

GB/T26500-2011            《氟塑料 衬里钢管、管件通用技术要求》

GB/T23711.1~6-2009        《氟塑料衬里压力容器》

HG/T4090-2022             《衬里设备电火花试验方法》

GB/T 713-2023			    	《承压设备用钢板和钢带》

GB/T 3274-2017             《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》

NB/T47008-2017				《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

NB/T47010-2017				《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

GB/T 6479-2013             《高压化肥设备用无缝钢管》

GB/T 9948-2013             《石油裂化用无缝钢管》

NB/T 47013.1～47013.15  	《承压设备无损检测》(按最新)

NB/T47014-2023				《承压设备焊接工艺评定》

NB/T47015-2023				《压力容器焊接规程》

NB/T47016-2023            《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》

NB/T 47018.1～47018.8       《承压设备用焊接材料订货技术条件》(按最新)

NB/T 10558-2021             《压力容器涂敷与运输包装》

常用标准规范

HG/T 20580-2020        《钢制化工容器设计基础规定》

HG/T 20581-2020        《钢制化工容器材料选用规定》

HG/T 20582-2020        《钢制化工容器强度计算规定》

HG/T 20583-2020        《钢制化工容器结构设计规定》

HG/T 20584-2020        《钢制化工容器制造技术要求》

HG/T 20585-2020        《钢制低温压力容器技术规定》

常用设备零、部件标准

GB/T25198-2023         《压力容器封头》

GB/T17395-2008         《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T12459-2017         《钢制对焊管件 类型与参数》

NB/T 47065.1~5-2018    《容器支座》

NB/T 11025-2022          《补强圈》

NB/T 47020-2012        《压力容器法兰分类与技术条件》

NB/T 47021-2012        《甲型平焊法兰》

NB/T 47022-2012        《乙型平焊法兰》

NB/T 47023-2012        《长颈对焊法兰》

NB/T 47024-2012        《非金属软垫片》

NB/T 47025-2012        《缠绕垫片》

NB/T 47026-2012        《金属包垫片》

NB/T 47027-2012        《压力容器法兰用紧固件》

GB/T 29463.1-2012       《管壳式热交换器用垫片 第1 部分：金属包垫片》

HG/T 21574-2018        《化工设备吊耳设计选用规范》

HG/T 21514~21535-2014  《钢制人孔和手孔》

HG/T 20615-2009        《钢制管法兰》

HG/T 20623-2009        《大直径钢制管法兰》B 系列

各装置的统一规定工程规定（以最新版为准）

卖方设计以及所供设备除满足所列标准规范外，还应该满足其他有关设计规范的要求。

如果卖方提供的产品暂无法定标准规定，则卖方在合同签订前，应向买方提供下述文件供买方确认（但买方确认并不意味解除卖方对产品应承担的所有责任）。

（1）产品样本（说明书）；

（2）有关政府部门的鉴定文件；

（3）生产许可证；

（4）制造厂商的标准。

（5）其它相关文件。

| 序号 | 所属装置 | 设备位号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量（台） | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H-YF装置 | 3102V10225 | 2#HF一级中间槽 | 立式 ∅1800X1900(TL)/3150(H)，V=6.5m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 2 | H-YF装置 | 3102V10226 | 2#HF二级中间槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 3 | H-YF装置 | 3102V10227 | 2#10%氢氟酸槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 4 | H-YF装置 | 3102V10261 | 2#气液分离器 | 立式 ∅1000X2200(TL)/3485(H)，V=2m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 5 | H-YF装置 | 3102V10425 | 4#HF一级中间槽 | 立式 ∅1800X1900(TL)/3150(H)，V=6.5m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 6 | H-YF装置 | 3102V10426 | 4#HF二级中间槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 7 | H-YF装置 | 3102V10427 | 4#10%氢氟酸槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 8 | H-YF装置 | 3102V10451 | 4#气液分离器 | 立式 ∅1000X2200(TL)/3485(H)，V=2m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 9 | H-YF装置 | 3102V10721 | 尾气分离罐 | 立式，∅1200X3000(TL)/4310(H),V=3.9m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 10 | H-YF装置 | 3102V10723 | 吸收槽 | 立式平底， ∅1800x2500(TL)/2988(H)，V=6.6m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 11 | H-YF装置 | 3102V10724 | 喷射泵气液分离罐 | 立式双椭圆， ∅200x600(TL)/1132(H)，V=0.025m3 | 1 | 20/LLDPE |  |
| 12 | H-YF装置 | 3102T10261 | 2#回收塔 | 立式 ∅325/600X9835(H) | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 13 | H-YF装置 | 3102T10451 | 4#回收塔 | 立式 ∅325/600X9835(H) | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 14 | H-YF装置 | 3102T10721 | 一级废气洗涤塔 | 填料塔，∅1800/2200X14320 | 1 | Q235B/LLDPE |  |
| 15 | H-YF装置 | 3102T10722 | 二级废气洗涤塔 | 填料塔，∅1800/2200X14320 | 1 | Q235B/LLDPE |  |

卖方投标货物不得以样机或试制产品供货，全部设备和设计必须能提供可以验证的工程业绩证明。包括满足使用条件的货物材质选用，零部件的质量必须同时保证等。

卖方无偿提供现场安装调试的技术服务和对用户进行操作培训，投运后须对用户进行维护、保养设备的培训。

- 设备参数

注1：详见数据表、工程图及其他技术文件或详见相关章节内容。

注2：仅3102T10261、3102T10451分布器，填料格栅、压板等内件属于卖方供货范围（买方提供图纸），3102T10721、3102T10722分布器，填料格栅、压板等内件及这四个塔的填料均不在卖方供货范围（根据买方提供的内构件图纸，进行相应的配合设计、预留安装位置等配合工作）。

注3：设备法兰及管法兰间均不设置垫片。所有螺栓采用特氟龙涂层螺栓，所有管法兰螺栓数量配齐（不安装）随机发货。

- 技术要求

4.1卖方应严格按照请购文件技术要求及数据表参数供货，如有异议或者不清楚之处，应出示偏差表予以澄清说明，否则视为废标，一切后果由卖方承担。

4.2卖方应对提供产品的完整性、安全性、可靠性负责。卖方应根据本文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑设计基础条件和工艺路线要求，选择具有最佳性价比的方案，并提供买方审核确认，审核确认不能免除卖方制造方案选择的正确性责任。

4.3本请购文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，卖方应保证提供符合相关规范标准的优质产品。

4.4本请购文件书所列标准规范和工程文件之间发生矛盾时，卖方应在制造前向买方澄清，原则上是按较高标准执行。

4.5符合本请购文件所规定的要求并不能解除卖方按照规定的设计条件进行正确设计、材料选择和制造加工的任何责任。

4.6设备材料，包括所有辅助设备及部件，及制造工艺应适合于在规定的环境条件下运行。

4.7卖方应保证所提供的产品符合有关国际标准、国家标准、行业技术规范以及本请购文件的要求。卖方对所提供产品的质量承担全部责任。

4.8卖方应保证在其提供的产品不能正常使用或出现故障时，及时对所供产品进行调试，处理存在的问题，提供临时代用品或者进行更换，不得以任何理由延迟处理而影响正常生产。

- 4.9、材料的选用

        - 原材料供应商一览表

| 序号 | 外购件 | 供货单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LLDPE | 台塑集团，中石化集团，沙特基础工业公司（sabic） |

进口品牌PE树脂要求到货同时提供原产地材质证明文件，我公司有权进行第三方材质验证。

- 4.10主要制造工艺及制造检验要求

4.10.1钢壳制造设计及制造要求

（1）钢壳的设计、制造、检验等均需满足本请购文件附件《钢制容器工程规定》的要求。

（2）焊接前要对焊接区域进行抛光及脱脂清洗，除去油污及杂质，清洗完毕后必须在2小时内施焊接，否则需重新进行清理。焊接时要控制好层间温度，严格进行焊接保护，防止材料氧化。

（3）焊接接头的表面质量应符合下列要求：

形状、尺寸以及外观应符合技术标准和设计图样的规定。

焊缝表面不得有咬边、裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和夹渣等缺陷，焊缝上的熔渣和两侧的飞溅物必须清除干净。

焊缝与母材应圆滑过渡。

角焊缝的焊脚高度，应符合技术标准和设计图样要求，外形应平缓过渡。

（3）钢壳试压使用非正式垫试压。

4.10.2钢壳表面处理

(1).GB/T8923(最新)标准中St2级或Sa2.5要求进行除锈处理，合格后应立即除去浮灰、杂质并涂二道防锈底漆，然后再进行衬里；所有衬里设备需增加耐负压钢网后再进行衬里；

(2).制造过程中应避免钢壳表面的机械损伤；对于尖锐伤痕以及表面的局部伤痕、刻槽等缺陷应给予修磨；设备内目测美观、表面光滑、无凹坑；

(3).设备受衬面的焊渣、飞溅物等杂物及锈迹必须予以彻底清除，焊缝高度打磨至与钢件表面齐平，所有倒角半径≥5mm。

(4).容器表面处理之前，所有的焊接修补工作应该结束，容器表面的焊接飞溅物、熔渣、氧化皮、焊疤、凹坑、油污等杂质均应清楚干净；

(5).氧化皮要彻底清除，焊接及热加工表面不得有氧化色，应尽量避免碳钢件的酸洗，无法避免时碳钢件必须预先做好保护措施；

(6).罐外部防腐要求：外部金属除锈及防腐涂漆按项目防腐和涂漆统一规定及项目统一规定进行。

4.10.3衬里总体要求：

- 所有衬PE设备钢壳必须强度、气密性试验合格后方可进行衬里施工。

- 设备受衬面的焊渣、飞溅物等杂物及锈迹必须予以彻底清除。

- 设备壳体应按照4.10.2条进行表面处理。

- 衬里的工艺需满足设计温度、设计压力及介质的要求。

- 衬里外观应均匀光滑平整，呈现自然本色、不得有起泡、裂纹等缺陷。

- 设备接管法兰衬里应衬至整个密封面，所有的法兰密封面均不开槽纹。

- 所有衬PE设备的所有法兰均设置PTFE垫片，设备法兰及所有≥DN150的接管垫片均要求带螺栓孔，以防止垫片向内滑移。

- 密封面的衬层应平整、光滑、无翘曲。

- 所有插入管为钢件内外衬PE。

- 栅板必须采用钢衬PE栅板结构，分布器必须采用钢衬PE或带嵌钢支撑型式的分布器。

- 所有衬PE设备在衬里施工完成后不得在钢件上进行施焊。

- 衬PE塔钢壳的筒体与法兰密封面垂直度允差2mm。衬PE设备钢壳的整体直线度允差≤7mm，且任意塔体直线度允差≤3mm，整体不大于7mm。

- 所有直径≥2000mm衬PE设备内部要有支撑环或者其他防衬里鼓起设计。

- 设备筒体内衬需点焊（26×60×1.8mm）小尺寸网，点焊固定焊点间隔。

- 所有衬PE设备衬层厚度本体不小于10mm，接管不小于6mm，所有设备法兰焊缝倒角≥6mm，法兰衬里密封面不得有凹坑，划痕，表面平整度≤1mm。

- 衬PE设备法兰要求密封面型式为F面，所有法兰面的衬里至法兰外沿，法兰螺栓孔需进行逐一清理干净。

- 衬里完成后需要重新试压和气密性试验，试验压力按图纸要求进行。

（18）.单台设备衬里局部修复点不能超过3处。

4.10.4检验与试验

卖方严格按照有关的标准规范、图纸及买方的要求进行检验和试验，具体要求如下：

- 在设备加工制造过程中，需要设置停滞点，供买卖双方验收的工序如下：a、材料到货后的复检；b、焊接工艺评定；c、衬PE设备钢件焊缝射线检测或PT渗透检测；d、衬PE设备钢件强度、气密试验；e、衬PE设备钢件受衬面打磨、清理情况检查；f、设备衬PE完成后电火花检测；g、设备衬PE完成后强度、气密试验；h、发货前设备干燥、密封、随机备件检查。以上检验和试验报告应随其他检验报告一起提供给买方。

- 卖方应编制详细的加工制造进度计划给买方（按9.5条要求编制ITP），并在上述停滞点前5个工作日书面通知买方参与现场验收，买方在接到书面通知3个工作日内决定是否派人参与现场验收，并通知到卖方。卖方必须在得到买方认可后方可进入下一道工序。

4.10.5检验试验要求

(1)外观检测：外观法检验应在天然散射光或无反射的白色投射光下进行，光照强度不低于300lx。

(2)在试验时应确保衬里层表面干燥和洁净，并做好电火花检测仪接地等安全措施。

(3)电火花试验按照HG/T 4090-2009进行；衬里设备的电火花电压达到HG/T 4090-2009表1中规定的数值后,衬里需没被击穿（没有出现击穿的火花或没有报警声音）。

(4)重点检测设备圆角、尖角等形状急剧变化处，不要长时间在同一部位反复检测，如有缺陷在缺陷处做出标记。

(5)衬里耐负压试验按照HG/T 4093-2009进行; 衬里设备的耐负压达到HG/T 4093-2009表1中规定的数值后，衬里应无扭曲、抽扁以及变形、开裂等现象。安全使用耐负压值取失效值的80%。

(6)衬里加工过程的质量要求（焊接、粘接、贴合度、剥离强度、圆角、支管、人孔、手孔、整形、翻边）按相应标准执行。

4.10.6 储存、装卸、运输和安装

（1）设备衬里完成后应妥善保存，避免日晒雨淋。

（2）全部管接口、人孔、手孔和所有开孔翻边处均应采用钢盲法兰+四氟垫片，并用螺栓紧固予以保护，以防损坏，直至安装就位。

（3）吊装位置要适宜，使吊索和工具都不会碰到衬里层。

（4）衬里层表面应避免经受冲击载荷。

（5）运输时严禁将任何物体放置在衬里设备内。

（6）安装时，进入衬里设备内应换穿洁净的软底鞋，同时不得随意将工具和物体仍在设备内。

4.10.7其他

（1）外购件符合相应国家标准、行业标准的规定，并应有产品合格证。外购件经检验合格后方可使用；

（2）外壳用碳素钢和低合金钢的复验要求应符合设计图样的要求；壳体用碳素钢和低合金钢需进行复检，其中包括：材料质量证明书、材料化学成分、材料力学性能等。

（3）设备应满足正常操作、制造、试验及运输、吊装等条件下承受各种机械载荷和热应力载荷的要求；

（4）对技术要求内的内容及检验项，买方有权进行检验，卖方要给予配合。

（5）如钢壳外协制造本请购文件及其附件要求同样适用于外协制造单位。

- 4.12设备、材料等要求

材料等应满足甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目的统一要求（附件短名单）。

- 4.13 铭牌

每台设备应按规定设置铭牌，铭牌固定在铭牌支架上，铭牌支架与设备焊接。铭牌与托架采用螺钉或锚固钉连接，螺钉采用不锈钢材质，铭牌应突出设备表面或绝热层表面20mm。设备铭牌及铭牌支架要求不锈钢材质（304材质）。

- 4.14设备油漆：

1） 除非另有规定, 供货厂商负责设备的外表面喷砂处理,符合 GB/T8923 中的 Sa2.5级并根据合同、防腐涂漆统一规定涂漆。

2） 涂滚必须在水压试验及气密性试验合格后进行，另有规定的除外。

3） 涂漆表面也包括法兰面（密封面以外）和螺栓孔的内表面。只有上述涂漆可在水压试验前进行。

- 4.15 准备发货

1）所有部件均应适当包装和固定，以防在运输过程中造成损坏。所有管口应进行有效防护并封闭，防止衬里面损伤。

2）备用垫片和其它散件应与设备分开包装。包装应便于现场储存且应明显而永久地标明下列内容:

- 买方的订单号

- 设备位号(所属设备)

3）供货厂商在运输过程中负责装载、固定和保护设备而不受损坏。在装卸过程中应采取措施保证缆绳、绳索、链子等不损坏涂滚表面。当需要时应提供运输用的鞍座。

4）所有设备上应在明显的位置标注识别标记。

5）设备的表面色和标志色应符合项目涂漆涂色统一规定的要求。

6）发运前卖方应清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护。

- 供货范围及工作范围

供货范围

卖方的供货范围包括：

1）提供本技术要求中第3节所列衬LLDPE设备

2）列表中设备外壳（包括加强圈、绝热支撑圈、盲法兰盖及螺栓螺母垫片、塔箍等外部附件）及内件（主要是液体分布器、填料支撑圈、栅板、再分配锥及压板等部件，仅3102T10261、3102T10451）

注：地脚螺栓、填料由买方负责，不在卖方供货范围内。

3）塔器基础模板锚板（如有、需先期提供现场）

4）铭牌托架

5	外表面涂漆及防腐处理

6)	运输用所有开口的封闭件、紧固件

7)	文件、信息（如图纸和文件资料）

8)	运输吊装用吊耳和防护装置

19)	运输用鞍座（如果需要）

10)	包装用材料

11)	本文件及附件文件中所涵盖的附件

12)	现场修补用漆（10%）

13）提供组装、拆卸、维护可能使用的特殊工具（如果需要）；

14）提供安装、开车所需备件。

工作范围

卖方的工作范围包括：

- 列表中设备的详细设计（包括设备详细设计图纸、预焊件详图、强度计算书、应力分析报告（如有）、风险评估报告（如有）、出厂文件等）

- 设计范围内外壳及内件各部件的机械强度计算（含吊耳、管口载荷、内部构件等计算）

- 供货范围内材料（包括焊材）的采购、开车及试车备品备件的采购

- 焊工评定测试、焊接工艺规程 (WPS)、焊接工艺评定 (PQR)

- 供货范围内的焊接

- 供货范围内设备/材料的制造和组装

- PE衬层

- 检验和试验

- 制造厂完工数据报告

- 表面处理准备和涂防腐漆

- 清洁和除锈

- 包装，标记，保护及运输

- 进度控制和报告

- 分供货商的控制

- 买方及最终用户的会议

- 文件准备（供审查和最终批准）以及发送给买方

- 制造过程中的照片

- 现场技术服务，如果需要

- 供货范围内设备/材料的制造、组装培训以及开车调试指导

- 获取政府及相关部门许可、认证文件；

- 卖方发票备注栏须注明定制设备。

- 冲突

本请购文件与相关文件或各相关文件之间有冲突或矛盾时，卖方应以书面形式通知买方，由买方对此予以书面澄清确认。

- 偏离

卖方应严格满足买方的各项要求。如果有偏差应在投标文件中明确列出，否则视为卖方同意本文件中所列之所有条款。

- 附件

本文件所包括的附件(附表附图)应视为本文件不可分割的组成部分，与本文件具有同等效力。

- 技术服务和设计协调

9.1卖方应做好售前服务工作，推荐部件、设备产品应该是产品成熟、技术先进，具有制造经验的复制品，而不是试制品。应提供该产品的使用业绩和运行经验，并提供售前服务的资料完整性和及时性。

9.2 卖方必须严格按照交付进度提供技术资料和设备。

9.3卖方提供的产品应有质量保证的各项文件，文件应具有完整性和可靠性。

9.4卖方应及时提供需方所需要的技术图纸资料。

9.5在设备制造过程中，买方有权随时派有关人员检查设备制造质量及进展情况，卖方应积极协助配合。设备完工分割时，卖方应通知买方派人现场监督。

卖方应根据设备的结构特点、制造工艺和设计文件的要求编制质量控制计划并制定设备详细检验和试验计划（ITP），并在合同生效后15天内提交给买方审查，并在预检会上确认。

9.6所有检验和试验项目应记录并反映在制造检验数据报告中，并在合同规定的时间内提交给买方。

9.7在设备制造及组装的过程中，卖方应及时通知买方检验日期及检验安排，以便买方参与项目的检查。

若买方派出检验人员，卖方应免费提供必要的工作设施，例如技术资料、检验和/或试验工具，办公必需品等。

9.8设备质保期内出现制造质量问题，卖方负责无偿修复，对不能修复的设备部件卖方负责更换，造成较大损失由卖方赔偿。

9.9买方有权对卖方提交的技术文件进行审查和批准，目的是通过此过程，确认卖方已经按照合同的要求对所供的衬PE设备进行设计并安排生产，以及进一步向卖方具体明确买方的意图和要求。卖方对买方的意见应予以足够的重视和尊重，如果对买方的意见有异议，应在规定的时间内通过会议、传真或E-MAIL及时沟通。双方对商谈问题应形成书面纪要。

9.10买方对卖方提交的技术文件进行审查和批准并不解除卖方对所提供的衬PE设备应当承担的所有合同责任和义务。

9.11	现场技术服务

9.11.1	设备运到现场时卖方派人及时赶到现场进行卸货和交接。

9.11.2	凡是在设备安装、调试、试车、运行过程中发现的因卖方的设备制造、安装等原因而需要售后服务的，卖方在接到买方通知后24个小时内赶到现场解决问题，并拿出切实可行的解决方案。

9.11.3	在设备质保期内，卖方将根据招标方要求进行各种售后服务。

- 现场开箱验收及调试

衬PE设备到达现场后，制造商应与买方共同进行开箱验收，确认装箱单，确认衬PE设备及附件完好情况，并形成双方签字认可的开箱检验报告。对于有损伤的衬PE设备或附件，应说明其损伤程度，明确责任，提出双方认可的修复或更换方案；对于有遗漏的衬PE设备或附件，制造商应在规定期限内予以补齐。

设备在现场安装、调试时卖方配合买方进行气密性试验和机械运转试验，双方共同检测，如有问题应由双方协作解决，直到合格为止。

- 机械与性能保证

11.1 机械性能保证期按照商务合同基本条款规定。

11.2 卖方提供的衬PE设备应具备功能完整、结构合理、性能安全可靠、操作方便、技术先进、并能满足人身安全和劳动保护条件。

11.3 衬PE设备的设计和制造，应满足图纸中所有工况下均能安全持续运行的要求。

11.4衬PE设备的材料及附件符合有关规范要求，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件选用优质、节能、先进的产品，提供生产许可证及产品检验合格证。

11.5 外购材料及部件卖方均应进行检验，并对其质量负责。

11.6 卖方所供衬PE设备的各种资料证件必须齐全。

11.7 卖方对所提供衬PE设备的功能，性能，指标负责，对所提供的衬PE设备的可靠性、先进性、适用性、完整性负责。

11.8 卖方对所提供衬PE设备钢壳需满足附件4 《钢制容器工程规定》的要求。

- 质保期

12.1卖方须在投标时明确设备质保期以及异常情况出现时的响应速度和处理方法。

12.2 自产品性能考核合格起 12 个月，或项目业主签发工程交工证书后 24 个月。

12.3质保期内，因卖方原因导致的设备质量问题，由卖方负责免费维修或更换；因买方原因导致的设备故障，卖方负责维修或更换，但维修或更换的材料、备件费用由买方承担。更换后的零件的机械保证期自更换之日起重新计算质保期。

- 卖方提供技术文件

13.1卖方应提供所有设计、制造、安装、操作和维修所必需的施工图纸和资料。图纸资料提供时间及份数要求按附件1 供货商图纸资料要求实施。

厂家随机资料：6套纸质版，2 套电子版光盘,2套U盘

竣工资料：4 套纸质版，2 套电子版光盘,2套U盘（dwg及pdf格式）。

13.2设备制造及到货计划（以中标通知书发出之日为起始日，填写相对日历天数，最后到货设备日期不得突破本请购文件所约定的交货期）；

13.3专用工具清单；

13.4卖方收到中标通知书发出之日起7日内，提供订货返回数据，上述资料应经买方书面确认后方可进行制造或辅助设备的采买，但买方书面的确认不排除卖方对该系统性能保证的责任。

13.5基础荷重资料（包括设备重、静荷载、操作荷载、动负荷系数、安装荷载、楼面活荷载及操作荷载要求）；

13.6随货物包装发运需提供的资料、图纸

（1）各种设备及材料检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

（2）设备与配套材料供货清单。

（3）备品备件易损件清单，包括所有外购或外协件、备品件、专用工具的型号规格、详细技术参数及来源厂家；

（4）设备验收方案及售后质量控制大纲；

（5）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、试验和性能检验等；

（6）其它有关产品资料和图纸。

- 附表附图

附件1《供货商图纸资料要求》

附件2《主要原材料供货商》

附件3《钢制容器工程规定》

附件4《涂漆与防腐设计规定》

附件5《绝热设计统一规定》

附件6《包装、标记和运输规定》

附件7《供应商交件交付规定》

附件8《设备专业设计统一规定》

附件9《承包商文件交付规》

附件10关于二维码应用的通知

附件11《请购设备工程图》